# Rezumatul activității și a rezultatelor obținute în subprogram în anul 2025

PROIECTAREA ȘI FABRICAREA DE MATERIALE INTELIGENTE CU PROPRIETĂȚI AVANSATE MAGNETICE, DE ADSORBȚIE, LUMINISCENTE ȘI BIOLOGIC ACTIVE

(denumirea subprogramului)

Codul subprogramului ______011202__________________

În conformitate cu planul de activități și obiectivele pentru 2025 pentru subprogramul 011202, au fost obținute noi materiale hibride cristaline organice/anorganice. Aceste materiale implică polimeri de coordonare, nanoclusteri, complecși mononucleari și sisteme supramoleculare organice sau organice/anorganice multicomponente cu proprietăți fizice și biologice avansate. Structurile cristaline a 54 de materiale noi au fost studiate folosind difracția de raze X pe monocristal, iar rezultatele au fost depuse în Baza de Date Structurală Cambridge. Omogenitatea acestor materiale a fost confirmată folosind difracția de raze X pe pulbere. Cele mai promițătoare materiale au fost investigate prin metode fizice, calcule teoretice sau teste biologice. Au fost studiate proprietățile magnetice ale clusterilor homo- și heteronucleari [Fe2Gd2(piv)6(thme)2 (MeOH)4], [Fe2Gd2(piv)6(thmp)2(MeOH)4], [Fe6O2(piv)8(Hteed)2]·MeCN, [Fe4Sm2(OH)2 (piv)4 (tdea)3(N3)2(H2O)2]·Cl2·MeCN, [Mn2Dy2O2(piv)8(Hpiv)2(EtOH)2], Hpiv = acid pivalic, H3thme = tris(hidroximetil)etan, H3thmp = tris(hidroximetil)propan, H4teed = N,N,N´,N´ – tetrakis(2-hidroxietil)etilendiamină, H2tdea = N-(p-tolil)-dietanolamină. Constantele de schimb și dinamica spinilor pentru clusterul cu nucleul [Mn2Dy2] au fost calculate folosind complexul software Python TB2J. A fost obținut și caracterizat structural un nou izomer supramolecular al polimerului de coordinare [Cu(pyca)2]n (1𝜷)) (Hpyca = acid pirazincarboxilic). Calculele DFT ale energiilor rețelei au relevat că izomerul supramolecular 1𝜷 este mai stabil decât 1𝜶 cunoscut. Compușii de coordinare [Cu2(ib)4(dmso)2], [Cu2(ib)4(4-pyca)2] și [Cu3(ib)4(H2tea)2], (Hib = acid izobutiric, 4-pyca = 4-piridincarboxaldehidă, H3tea = trietanolamină) au relevat activitate antibacteriană împotriva bacteriei oncogene Rhizobium vitis și sugerează utilizarea potențială a acestor compuși pentru protejarea plantelor. Au fost obținuți și caracterizați noi compuși cristalini supramoleculari conținând cationi [Co(NH3)6]3+ și derivați aromatici ai acidului sulfonic. Prezența cationilor metalelor alcaline în cristale duce la formarea de polimeri coordinativi anionici 1D și 3D, care sunt uniți prin legături de hidrogen cu cationii complecși [Co(NH3)6]3+. Analiza descompunerii energetice a energiei de interacțiune intermoleculară a fost efectuată utilizând metoda SAPT pentru a studia interacțiunile de legătură necovalentă ale acestor cationi cu derivați aromatici ai acidului sulfonic. Co-cristalul [Eu(NO3)3(H2O)4]·(L)2·(H2O) și complexul [Eu(NO3)3(H2O)3(L)], L = triimidazo[1,2-a:1′,2′-c:1″,5″-e][1,3,5]triazina au fost sintetizate și studiate structural pentru a determina potențialul de reglare fină a proprietăților luminescente ale ligandului L. Au fost obținuți cinci compuși coordinative ai Cd(II) cu 4,4′-diaminodifenilmetan (ddpm) și 4,4′-diaminodifeniletan (ddpe), în combinație cu luminofori 2,2′-bipiridină și 1,10-fenantrolină. Structurile cristaline au relevat trei polimeri coordinativi și doi compusi complevși supramoleculari. Pentru ultimii, au fost studiate proprietățile lor de luminescență. Cocristalele pe bază de material energetic 3-nitro-1H-1,2,4-triazol (NT) cu o serie de eteri coroană (CE) din 18 și 15 atomi au fost studiate pentru a clarifica factorii care contribuie la energia de interacțiune, oferind o perspectivă asupra naturii legăturii dintre NT și CE. Fotoluminescența cocristalelor a relevat efecte de activare/dezactivare provenite din natura CE și particularitățile de împachetare. Studiul cu raze X a fost efectuat și pe o serie de materiale noi obținute în diferite centre științifice ale USM și din străinătate în cadrul unor lucrări de colaborare. Acestea includ diferiți derivați ai tiosemicarbazonei și complecșii acestora cu metale de tranziție, care prezintă bioactivitate; o serie de compuși organici multicomponenti; pe baza a șapte compuși cristalini a fost studiat procesul de chemisorbție a CO2 de către amine ciclice și aciclice în condiții de laborator. În anul 2025 au fost publicate 12 articole (Web of Science sau SCOPUS), 3 – în alte reviste străine recunoscute, 3 – în reviste din Registrul Național, 10 articole – în lucrările conferințelor internaționale din țară, 28 – rezumate la conferințe și saloane de invenții, a fost obținut 1 brevet și au fost depuse 6 cereri de brevet. Investigarea materialelor noi obținute și parțial caracterizate va continua în anul 2026. In accordance with the 2025 plan of activities and goals for subprogram 011202, novel crystalline hybrid organic/inorganic materials have been obtained. These materials involve coordination polymers, nanoclusters, mononuclear complexes, and multicomponent organic or organic/inorganic supramolecular systems with advanced physical and biological properties. The crystal structures of 54 new materials were studied using single-crystal X-ray diffraction, and the results were deposited in the Cambridge Structural Database. The homogeneity of these materials was confirmed using X-ray powder diffraction. The most promising materials were investigated by physical methods, theoretical calculations, or biological testing. The magnetic properties of homo- and heteronuclear clusters [Fe2Gd2(piv)6 (thme)2 (MeOH)4], [Fe2Gd2(piv)6(thmp)2(MeOH)4], [Fe6O2(piv)8(Hteed)2]·MeCN, [Fe4Sm2(OH)2 (piv)4 (tdea)3(N3)2(H2O)2]·Cl2·MeCN, [Mn2Dy2O2(piv)8(Hpiv)2(EtOH)2], Hpiv = pivalic acid, H3thme = tris(hydroxymethyl)ethane, H3thmp=tris(hydroxymethyl)propane, H4teed=N,N,N´,N´– tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylendiamine, H2tdea = N-(p-tolyl)-diethanolamine were studied. The exchange constants and spin dynamics for the cluster with a [Mn2Dy2] core were calculated using the Python TB2J software package. A new supramolecular isomer of the coordination polymer [Cu(pyca)2]n (1𝜷)) (Hpyca= pyrazincarboxylic acid) was obtained and structurally characterized. DFT calculations of lattice energies revealed that the supramolecular isomer 1𝜷 is more stable than the known isomer 1𝜶. The coordination compounds [Cu₂(ib)₄(dmso)₂], [Cu2(ib)4(4-pyca)2] and [Cu3(ib)4(H2tea)2], (Hib = isobutyric acid, 4-pyca = 4-pyridinecarboxaldehyde, H3tea = triethanolamine) revealed the antibacterial activity against the oncogenic bacterium Rhizobium vitis and suggest the potential use of these compounds to protect plants. Novel crystalline supramolecular compounds containing [Co(NH3)6]3+ cations and aromatic sulfonic acid derivatives have been obtained and characterized. The presence of alkali metal cations in the crystals leads to the formation of anionic 1D and 3D coordination polymers, which are hydrogen-bonded with the complex cations [Co(NH3)6]3+. Energy decomposition analysis of the intermolecular interaction energy was performed using the SAPT method to study the non-covalent bonding interactions of these cations with aromatic sulfonic acid derivatives. The co-crystal [Eu(NO3)3(H2O)4]·(L)2·(H2O) and the complex [Eu(NO3)3(H2O)3(L)], where L= triimidazo[1,2-a:1′,2′-c:1″,5″-e][1,3,5]triazine were synthesized and structurally studied to determine the potential for fine-tuning the luminescent properties of L. Five Cd(II) coordination compounds with 4,4′-diaminodiphenylmethane (ddpm) and 4,4′-diaminodiphenylethane (ddpe), in combination with 2,2′-bipyridine and 1,10-phenanthroline luminophores, were obtained. The crystal structures revealed three coordination polymers and two supramolecular complexes. Their luminescence properties were also studied. Cocrystals based on the energetic material 3-nitro-1H-1,2,4-triazole (NT) with a series of 18- and 15-membered crown ethers (CEs) were studied to clarify the factors contributing to the interaction energy provided insight into the nature of the bond between NT and the CE. Photoluminescence of the cocrystals revealed activation/ deactivation effects originating from the nature of the CE and the packing peculiarities. The X-ray study was also carried out on a series of new materials obtained in different scientific centers of USM and abroad in the framework of collaborations. These include different derivatives of thiosemicarbazones and their complexes with transition metals that exhibit bioactivity, a series of multicomponent organic compounds; the process of CO2 chemisorption by cyclic and acyclic amines under laboratory conditions was studied on the base of seven crystalline compounds. In 2025, were published 12 articles (Web of Science or SCOPUS), 3 – in other recognized foreign journals, 3 – in journals from the National Register, 7 articles - in the proceedings of the international conferences in the country, 28 – abstracts at conferences and invention salons, 1 patent was obtained and 6 patent applications were submitted. The investigation of newly obtained and partially characterized materials will continue in 2026.